GOOD OIL - масло для древесины для внутренних работ

Цвет: бесцветное Артикул: I-BC-09

Объем: 0.9 л

Продукт: защитное покрытие для древесины на основе натуральных масел. Предназначено для обработки стен, потолков деревянных домов из бруса и бревна, пиломатериалов из сосны и лиственницы для интерьерной облицовки.

Состав: натуральные растительные масла, УФ-фильтры, изопарафины, сиккативы.

Свойства: паропроницаемое масляное покрытие не растрескивается, не отслаивается в процессе эксплуатации. Масло образует полупрозрачное покрытие - структура древесины остается видимой. Масло препятствует усушке древесины, придает водоотталкивающие свойства и высокую устойчивость к уф-излучению.

Применение: деревянная поверхность должна быть сухой и чистой. Прежнее лакокрасочное покрытие должно быть полностью удалено. Перед окрашиванием нужно обязательно отшлифовать деревянную поверхность зерном 80-100. Шлифовка открывает поры древесины и обеспечивает наилучшее проникновение масла. Содержимое банки необходимо хорошо перемешивать перед началом и во время работы. Масло наносится кистью при температуре выше + 8 С и влажности древесины не больше 18%.

СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО РАСТИРАТЬ! Необходимо обрабатывать поверхность в два слоя. Первый слой высыхает за 12 часов (при температуре 20 ºC и относительной влажности 50%), второй слой наносится после полного высыхания первого слоя по той же технологии. Нанесение второго слоя сделает цвет более насыщенным и не является обязательным.

Для обновления покрытия наносится новый слой масла без предварительной шлифовки поверхности. Перед обновлением поверхность следует отчистить от грязи.

Инструмент нанесения: кисть для нанесения продуктов на масляной основе.

Расход: 1 л на: 20 м2 в х 1 слой / 10 м2 в х 2 слоя и зависит от породы древесины и степени обработки поверхности

Ёмкость 0.9 л позволяет покрыть 18 м2 в х 1 слой / 9 м2 в х 2 слоя

Очистка инструментов: инструменты следует очищать с помощью растворителя.

Срок хранения 3 года. Дата производства указана на упаковке.

Меры безопасности: Хранить в хорошо проветриваемых и сухих помещениях при температуре от 15 ºC до 30 ºC. Предохранять от жары и прямого солнечного излучения. Хранить емкость плотно закрытой таре, в вертикальном положении, вдали от источников горения. Строго запрещается курить. При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. При попадании в глаза, следует немедленно промыть холодной водой и обратиться к врачу. Материалы, пропитанные маслом, нужно хранить в плотно закрытой металлической таре, после чего утилизировать.

Перед обработкой необходимо делать пробные выкрасы.

Производитель: ООО «Химпродукт», Россия,

Московская обл., г.Люберцы, 140000, ул. Котельническая, д.18

www.гудойл.рф

ТУ 20.30.12-016-99176106-2019

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения данного продукта.

Обязательной сертификации не подлежит